**Техническа спецификация на копирна хартия**

***„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”***

**I. Общи изисквания към всички продукти:**

Всички предлагани от участниците видове копирна хартия следва да бъдат нови и неупотребявани; да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.

**II. Място и срок на доставка:**

**2.1. Срок за изпълнение на доставките:** доставките ще се изпълняват както следва:

- за град София – до три работни дни от подаване на писмена заявка от Въложителя;

- за останалите градове в страната – до седем работни дни от подаване на писмена заявка от Възложителя.

**2.2. Място на доставка:** на адресите на Възложителя посочени в Приложение № 4 към поканата за участие.

**III. Прогнозни\* количества рециклирана хартия за срока на изпълнение на договора:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид хартия** | **Прогнозни количества** |
| Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ *80 ± 3 g/m2,*  нерециклирана (опаковка) | 1000 броя |
| Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/*80 ± 3 g/m2,* нерециклирана (опаковка) | 40 броя |

**\**Забележка: Броят на копирната хартия е прогнозен и Възложителят не се задължава да го заяви в посочените количества***

**IV.Специфични изисквания:**

Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в техническата спецификация. Предложените в офертата артикули трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация, както следва:

* Изисквания към техническите показатели на **нерециклираната копирна хартия**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Копирна хартия НЕРЕЦИКЛИРАНА* | | |
| ***Показател*** | ***Стандарти или еквивалент*** | ***Изискване*** |
| *Формат* |  | *А4/А3* |
| *Маса на единица площ /g/m2* | *БДС EN ISO 536:2012* | *80 ± 3 g/m2* |
| *CIE Белота      D65/10(+UV)* | *БДС ISO 11475:2004* | *Min. 158* |
| *Непрозрачност %* | *БДС ISO 2471:2012* | *Min. 91 %* |
| *Съдържание на влага %* | *БДС EN ISO 287:2009* | *Mах. 5.2 %* |
| *Дебелина /микрометри/* | *БДС EN ISO 534:2012* | *Min.103* |
| *ISO Степен на белота (Яркост)* | *ISO 2470-1 2009* | *Min.95 %* |
| *Грапавост ml/min* | *ISO 11475:1995* | *Средно от двете страни 220 ± 50* |

В СЕВОП в техническото си предложение в Секцията „Изисквания“ **в контекста на съответната мини процедура**, участникът изтегля приложения Образец № 2б и в него попълва вида, марката, модела и спецификацията на нерециклираната копирна хартия, която предлага. Участниците доказват съответствието на предлаганата от тях копирна хартия чрез представяне на техническа спецификация на хартията от производителя/информационен лист на продукта, от който да се виждат техническите характеристики на хартията. Участниците прилагат копие от спецификацията на производителя/информационния лист в своето **Техническо предложение в СЕВОП към въпросника Техническо предложение в т.1.2.3.**

Заб. **Посочените в Техническото предложение на участника характеристики на предлаганата хартия трябва да съответстват на посочените характеристики в Техническата спецификация на производителя или еквивалентния документ подаден в СЕВОП за доказване на съответствието.** Сертификатите и документите следва да имат превод на български език и да са валидни към датата на провеждане на процедурата.